1. Deney Adı: JOMINY SERTLEŞEBİLİRLİK TESTİ (MMZ 303.06)

2. Amaç: Çeliğin sertleşebilirlik özelliğini ve çeliğin içerdiği alaşım elemanlarının sertleşme derinliğini (sertleşebilirliği) nasıl etkilediğini belirlemektir.

3. ÖN HAZIRLIK

3.1. Teorik

Çelik

Faz								Ferit

Östenit								Perlit

Sementit							Beynit

Martensit							A3 çizgisi

Acm eğrisi							A1 çizgisi

Su verme							Sertlik

Sertleşebilirlik							Grossman kritik çapı, Do

Kritik çap							İdeal çap, Di

CCT (Continious cooling Transformation) diyagramı	Su verme

TTT (Time Temperatur Transformation) diyagramı		Vickers sertlik değeri, HV10

3.2. Deneysel

- Deney numune boyutları ve hazırlanması,

- Kutu fırın (1200oC sıcaklığa ulaşabilen ),

- Jominy deney düzeneği,

- Makro Vickers sertlik,

4. Deneyin Uygulanması

- Test edilecek numune kutu fırında 60 dakika süreyle östenitlenir.

- Fırından alınan numune hızla jominy deney düzeneğine yerleştirilir. Vakit kaybetmeden test numunesi uçtan su ile soğutulur. Su sıcaklığı, basıncı ve debisi standart değerlerdir.

- Oda sıcaklığına kadar numune soğutulur.

- Uçtan başadoğru (üst uca doğru) belirli aralıklarla sertlik ölçümü yapılır.

- Soğutma ucundan uzaklığa  göre sertlik değişimi grafik haline getirilir.

- İstenenler

- Kullanılan numuneler hakkında bilgi

- Sertlik değerlerine bağlı olarak Jominy eğrilerinin çizimi

- Jominy eğrilerinin yorumlanması- eğrilerin farklılığı ve bu farklılığın nedenleri.

5. Kaynaklar

- ASM, Metals Handbook.ü

- Dieter, Materials Engineering

- 2Çelik ve ısıl işlem  (Bofors el kitabı)

- Metalik malzemeler, Prof. Dr. Kazım Önel - Prof Dr. Tevfik Aksoy

- Çelik el kitabı Fettah Güventürk

- Malzeme Bilimi ve Mühendislik Bilgileri, Dr. Mehmet ERDOĞAN

- http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/jominy/index.php

Şekil. Jominy numunesi boyutları (a) ve test düzeneği (b).