- Deney Adı: TEMPERLEME DENEYİ

2. Amaç: Farklı süre, sıcaklık ve çelik türlerinde gerçekleştirilen temperleme işleminin malzemenin mekanik özelliklerine etkisini belirlemek.

3. ÖN HAZIRLIK

3.1. Teorik

| Çelik TTT diyagramı Östenit Artık östenit Acm eğrisi A3 çizgisi A1 çizgisi Su verme Martenzit | Sementit Sertlik Vickers sertlik değeri Sertleştirme Tokluk Temperleme Temperleme Kademeleri Temperlemeye etki eden faktörler Temper gevrekliği |
| --- | --- |
| Ferrit |  |

3.2. Deneysel

- Deney numune boyutları ve hazırlanması,

- Kutu fırın,

- Numune hazırlama işlemleri

- Makro Vickers sertlik,

4. Deneyin Uygulanması

- Sertleştirilmiş numuneler (martenzitik yapıdaki) kutu fırın içerisinde sabit bir sıcaklıkta değişken sürelerde (t1, t2, t3…) bekletilir.

- Her t bekletme süresi sonunda, numune hazırlama işleminin ardından Vickers sertlik cihazı ile sertlik ölçümü yapılır.

- İstenenler

- Malzemelerin farklı temperleme sıcaklıklarındaki sertlik değerleri ölçülerek, meydana gelen sertlik değerlerindeki değişim eğriye aktarılır.

- Elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak yorumlanır.

6.  Kaynaklar

- ASM, Metals Handbook.

- Çelik ve Isıl İşlem  (Bofors el kitabı)

- Materials Science and Engineering, William D. Callister