sz1. DENEY ADI: ÇÖKELME SERTLEŞMESİ(YAŞLANDIRMA) DENEYİ (ÖĞRETİM ÜYESİ FORMU)

2. Amaç

Isıl işleme cevap verebilen alüminyum alaşımlarında çökelme sertleşmesi (yaşlanma) ısıl işlem prosesini uygulayarak alaşımın mekanik özelliklerindeki iyileşmeyi gözlemlemek.

3. Teorik

Aluminyum Alaşımları(2XXX, 6XXX, 7XXX serileri)

Faz Diyagramları

Guinier - Preston (GP) Bölgeleri

Sertlik

Çözeltiye Alma

Homojenleştirme

Yaşlandırma

Doğal Yaşlandırma

Yapay Yaşlandırma

Aşırı Yaşlandırma

Su verme

Yaşlandırma Eğrisi

Çökelti

Vickers Sertlik Değeri, HV10

4. Deneysel

4.1. Deneyin Uygulanması

1. Çözeltiye alma işlemi: Alaşım içinde ikici faz olarak bulunan intermetalik bileşiklerin α-Al içinde çözündürülmesi ve sadece α-Al fazından oluşan homojen bir katı çözeltielde edilmesi amacıyla, yüksek sıcaklıkta (yaklaşık 450-500oC civarında) tavlama işlemi,

2. Ani soğutma ile aşırı doymuş α-Al yapısı elde etme,

3. Çözeltiye alma sıcaklığının altındaki (20oC ila 300oC arasında) bir sıcaklıkta, belirli bir süre (Yarım saat ile birkaç hafta arasında) yaşlandırma işlemi.

4. Sertlik Ölçme İşlemleri: yaşlandırma işlemi sonucunda elde ettiğimiz numunelerin her birinin bekletilmeden sertliklerine bakılır.

4.2. Deneyin Yorumlanması

1. Yaşlandırma eğrisinin çizimi: Elde edilen sertlik değerleri zamana bağlı olarak çizildiğinde yaşlandırma eğrisi elde edilir

2. Değerlendirme: Elde edilen yaşlandırma eğrisi üzerinden gerekli yorumlar yapılarak sonuçlar tartışılır.

5. İstenenler

1. Kullanılan numuneler hakkında bilgi

2. Faz diyagramları hakkında bilgi

3. Çözeltiye alma işlemi

4. Ani soğutma işlemi

5. Yaşlandırma işlemi ve mekanizması

6.  Yaşlandırma eğrilerinin yorumlanması

6. Kaynaklar:

- ASM, Metals Handbook.

- Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, William D. Callister, David G. Rethwisch

- Light Alloys, I. J. Polmear

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü

- http://www.istanbul.edu.tr/eng/metalurji/duy/lab/cos.pdf

- http://web.itu.edu.tr/ozgulkeles/dersler/Malzeme_Bilimi_11_2008.pdf

- http://www2.bayar.edu.tr/muhendislik/malzeme/dersler/malzeme_lab/malzeme_lab_deneyfoyu.pdf